

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технология покрытия паркетными маслами компании Borma Wachs,  половой и паркетной доски из массива дуба, лиственницы, берёзы. | | | |
| МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ И ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МАСЛОМ. | | | |
| ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: МАТОВЫЙ, 10%, 30%, 60%, 90% ГЛЯНЕЦ. | | | |
| СИСТЕМА ОКРАСКИ: 1. КОЛЕРОВАННОЕ МАСЛО  (Parquet Oil, Parquet Oil 1030) – 1-2 слоя;  2. ПРОЗРАЧНОЕ МАСЛО  (Parquet Oil, Parquet Oil 1030) – 2-1 слой; | | | |
|  | | | |
| № | Наименование операции | Нанесение | Материал, расход |
| 1 | Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость абразива Р 100 – 150.  После того как вы отшлифовали, деревянную поверхность необходимо тщательно очистить от пыли.  Нанесение масла при температуре: 18 – 20°С. Влажность воздуха: 40 – 70%.  Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, это способствует процессу сушки. | | |
| 2 | Нанесение 1-го и 2-го слоя масла  **Parquet Oil 10%, 30%, 60%,90%.**  **Parquet Oil 1030 (матовое).**  Цвет: **колерованный.** | Вид нанесения:  кистью (натур/смеш), валиком (велюр), пад.  **Наносится в 1 слой**  **След. cлои: через 6-8 часа** | **Parquet Oil, Parquet Oil 1030:** готовое к применению (тщательно перемешать), при необходимости можно разбавить Solvoil Plus,03,04,06, не более 30%.  Расход: **10-12 м2/л (в 2 слоя)** |
| 3 | Шлифовка (между первым и вторым слоем, убираем ворс). Зернистость абразива Р 180 – 220. | | |
| 4 | Нанесение 3 слоя масла  **Parquet Oil 10%, 30%, 60%,90%.**  **Parquet Oil 1030 (матовое).**  Цвет: **прозрачный**. | Вид нанесения:  кисть (натуральный ворс), валик (велюр), пад.  **Наносится в 1-2 слоя**  **След. cлои: через 6-8 часа**  **Полная сушка: 12 часов.** | **Parquet Oil, Parquet Oil 1030:** готово к применению при необходимости можно разбавить Solvoil Plus, 03,04,06, не более 20%.  Расход: **12-15 м2/л (в 2 слоя)** |



**Применение:**  
Для внутреннего применения.   
Для любых типов деревянных поверхностей  
​Особенно подходит для пористых пород.  
Также подходит для обработки дверей, оконных рам, погонажа и других деревянных деталей.   
  
**Описание**

Масло для паркета Borma PARQUET OIL, 10%, 30%, 60%, 90% блеск.  
Смесь натуральных масел и смол, которые гарантируют длительную защиту для любых типов деревянных поверхностей.  
Обладает экстремальной устойчивостью к образованию царапин, рекомендуется для нанесения минимум двух слоев на ничем не покрытые отшлифованные деревянные поверхности.   
Только для эксплуатации внутри помещений.   
Не содержит формальдегида.

****

**Способ применения:**

Нанесите масло равномерно на чистую, слегка отшлифованную поверхность с помощью валика, кисти или ткани. Не позволяйте подтеки и капли.  
Оставьте покрытие сохнуть на 6-8 часов.  
Перед нанесением второго слоя отшлифуйте шлифовальной бумагой с зернистостью 180-220 грит.   
После шлифовки первого слоя нанесите второй слой масла по аналогии с первым.  
В зависимости от типа дерева средний расход составляет 1л. на 10-12 м2.  
Общее время сушки 12 часов при 18°C.

**Способ применения - подготовка паркета:**

Хорошо отшлифуйте древесину перед нанесением масла, для получения гладкой поверхности. Очистите от загрязнений, восков, масел и старых лаковых покрытий. Возможные трещины и повреждения следует устранить при помощи связующего, смешанного с пылью от шлифовки. Последняя шлифовка должна быть зерном 150-180. Перед нанесением масла, следует удалить все остатки пыли.  
Относительная влажность древесины должна быть 9-12%.  
Перед основной покраской проверьте совместимость цвета с образцом.  
Некоторые экзотические или ярко окрашенные породы древесины (лапако, ироко, махагон) могут препятствовать высыханию масла или сильно замедлить процесс сушки. В этом случае необходима хорошая вентиляция для ее ускорения.  
  
**Нанесения.**  
Перед применением хорошо взболтайте и перемешайте. Используйте чистые контейнеры и инструменты.  
Нанесите необходимое количество. Для получения более ровной поверхности, старайтесь наносить равномерно и не очень толстым слоем, примерно 50-80 г/кв. м.  
После поверхностного затвердевания, отшлифуйте, используя шлифовальную бумагу с зерном 220-240, и тщательно удалите пыль, прежде чем наносить второй слой.  
Шлифовка должна быть легкой, но равномерной.

**Дополнительная информация:**  
Данные о времени сушки верны при температуре примерно 23°С и относительной влажности 50%.   
Изменение атмосферных условий может изменить параметры сушки.  
Не работайте при температуре ниже 15°С и относительной влажности воздуха ниже 40% или выше 75%.  
Перед применением продукт надо довести до комнатной температуры.  
После открытия каждую банку следует использовать в как можно более короткий промежуток времени.  
Опилки, бумага, ткань, и другие подобные материалы, пропитанные лаком, могут вызвать спонтанное возгорание. Поэтому при работе с этими материалами необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию помещения для более быстрой сушки или смачивать водой.  
Только для профессионального применения.  
  
**Информация по безопасному применению:**  
Перед применением рекомендуется ознакомиться с листом безопасности на материал.  
Сам материал и его пары легко воспламеняются. Его следует хранить вдали от источников огня и искр. Не курить.  
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения как при нанесении, так и по окончании работ.

**Физические и химические характеристики:**

Состав: Уретановые масла на растворителе  
Растворитель: Solvoil Plus, 03,04,06

Разбавление: Продукт готов к применению. При необходимости добавить Solvoil Plus, 03,04,06 в количестве не более 20%.  
Нанесение: Кистью, валиком или мягкой тканью.  
Укрывистость: Примерно 50-80 мл/кв. м. каждый слой, в зависимости от способа нанесения и впитываемости древесины.  
Сушка: 6-8 часов в зависимости от толщины нанесенного слоя и впитываемости древесины. До следующего слоя 12-18 часов

Исполнение по глянцу (доступны для покупки):  
   Масло для паркета 1030 примерно 5 % блеска

Масло для паркета 10 примерно 10 % блеска

Масло для паркета 30 примерно 30 % блеска  
   Масло для паркета 60 примерно 60 % блеска  
   Масло для паркета 90 примерно 90 % блеска  
Температура нанесения: Не ниже чем +15С  
Температура хранения: Не ниже +5°С, защищать от замерзания.  
Безопасность: воспламеняем.  
Состояние: жидкость.

**Уход:**

Как и все масла, материал подвергается износу и нуждается в периодическом обновлении. Ухаживать за покрытой этим маслом поверхностью очень легко. Если обновляемая поверхность сильно изношена, необходимо подшлифовать ее и нанести 1 слой колерованного масла и 1 слой прозрачного, по выше указанной технологии. Если обновляемая поверхность потеряла прежний блеск и яркость, в таком случае необходимо нанести 1 слой финишного прозрачного масла.

**Хранение:**

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Держать контейнер закрытым. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников возгорания. 

Технические спецификации разработаны на основе результатов тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов.

 Производство - Borma wachs (Италия)

