|  |
| --- |
| Технология покрытия Sauna oil компании Borma Wachs. |
|  МЕТОД: ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МАСЛОМ.  |
|   ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ: МАТОВЫЙ. |
|   СИСТЕМА ОКРАСКИ: 1. ПРОЗРАЧНОЕ МАСЛО (Sauna oil) – 2 слой; |
|  |
| № | Наименование операции | Нанесение | Материал, расход |
| 1 | Шлифовка (подготовка поверхности к нанесению масла). Зернистость абразива Р 100 – 120. После того как вы отшлифовали, деревянную поверхность необходимо тщательно очистить от пыли. Нанесение масла при температуре: 18 – 20°С. Влажность воздуха: 40 – 70%.Убедитесь, что помещение хорошо проветривается, это способствует процессу сушки. |
| 2 | Нанесение 1-го и 2-го слоя масла Sauna oilЦвет:  **прозрачный**. | Вид нанесения: кистью (натур/смеш), валиком (велюр).**Наносится в 1 слой****След. cлои: через 6-8 часа** | Sauna oil **:** готовое к применению (тщательно перемешать).Расход: **8-15 м2/л (в 2 слоя)** |
| 3 | Шлифовка (между первым и вторым слоем, убираем ворс). Зернистость абразива Р 220 – 240. |



**Масло для саун и бань Borma Sauna Oil (Борма)**
**Применение:**
Масло для сауны Sauna Oil Borma для внутренних работ, для защиты стен и потолков в парных комнатах.
Масло для сауны Borma Wachs представляет собой смесь масел, предназначенных для обработки деревянных скамей, стен и пола в парных комнатах. Благодаря своему абсолютно экологичному составу, масло подчеркивает естественный цвет и структуру древесины, создавая влагостойкое покрытие. Возможно использования с древесиной хвойных и лиственных пород.
При нанесении раскрывает текстуру натурального дерева, делает цвет насыщенными и благородным.
Не блокирует запах хвои, а также не имеет посторонних запахов, сохраняя необходимую атмосферу в бане или сауне.

**Преимущества:**
Комплекс натуральных масел, не образует пленку на поверхности, действует проникающим образом, пропитывая верхние и глубокие слои древесины. Подчеркивает красоту натурального дерева, предотвращает появление загрязнения на поверхности из-за контакта с водой и другими веществами. Масло имеет следующие преимущества:

* Защищает древесину от воды и загрязнений;
* Обладает дезинфицирующими свойствами, предотвращает появление грибка, плесени, синевы;
* Предотвращает поднятие ворса из-за воздействия воды;
* Предотвращает набухание и деформацию древесины при воздействии воды и высоких температур;
* Безопасно для человека, не имеет посторонних запахов, а также не дает вредных испарений при нагревании поверхности.

****

**Способ применения:**

Очистите и обезжирьте обрабатываемую поверхность.
Нанесите кистью или хлопчатобумажной тканью и дайте древесине впитать масло.
Операция может быть повторена в случае очень пористой древесины.
Общее время высыхания: 24-48 часов.

**Хранение:**

Рекомендуется хранение в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, при плотно закрытой крышке. Предохранять от замерзания.

**Технические характеристики:**

Время высыхания 24 часа
Количество слоев 2
Расход 8-15 м²/л
Условия хранения Защищать от мороза
Рабочий инструмент Кисть
Стойкость к влаге Относительная влажность <80%
Стойкость к мытью Очень хорошая при применении обычных моющих средств
Степень блеска Матовая
Сухой остаток Около 100%
Плотность 0,85 кг/л.
Цвет Бесцветный

**Уход:**

Как и все масла, материал подвергается износу и нуждается в периодическом обновлении. Ухаживать за покрытой этим маслом поверхностью очень легко. Если обновляемая поверхность сильно изношена, необходимо подшлифовать ее и нанести 1 слой колерованного масла и 1 слой прозрачного, по выше указанной технологии. Если обновляемая поверхность потеряла прежний блеск и яркость, в таком случае необходимо нанести 1 слой финишного прозрачного масла.

**Хранение:**

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Держать контейнер закрытым. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников возгорания.

Технические спецификации разработаны на основе результатов тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов.

 Производство - Borma wachs (Италия)